# I. Требования к качеству (технические условия) продукции из лиственницы для:

- стеновых обшивок плоских Штиль;

- Имитации бруса.

# 1. Качественные показатели.

1.1. Детали должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

1.2. В древесине не допускаются пороки, превышающие нормы указанные в таблице.

1.3. Влажность изделия должна быть 10% +/-2%.

1.4. Детали должны быть изготовлены цельными (все сорта).

В древесине деталей, соответствующих категории «ЭКСТРА» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в нижеприведённой таблице.

| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Нормы и ограничения пороков |
| --- | --- |
|  | На лицевой стороне | На нелицевой стороне |
| 1. Сучки сросшиеся здоровые | допускаются до 8мм не более 1 шт. на изделие | допускаются |
| 2. Сучки несросшиеся, частично сросшиеся, гнилые, загнившие, табачные, отверстия от выпавших сучков | не допускается | допускаются |
| 3. Синева, химические окраски, ложное ядро, засмолок, сердцевина | не допускается | допускаются |
| 4. Смоляные кармашки и прорость | Допускаются размерами до 2 х 15 мм не более 1 шт. на изделие (один из двух пороков) | допускаются |
| 5. Заболонь | допускается не более 5% площади изделия | допускаются |
| 6. Трещины | не допускается | допускаются |
| 7. Сердцевина | не допускается | допускаются |
| 8. Механические повреждения | не допускается | допускаются |
| 9. Побурения, покраснения, заболонь | допускается в виде пятен и полос до 5% площади изделия | допускаются |
| 10. Непрострог | допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 25% от длины изделия | допускаются |
| 11. Выпавшие сучки на кромке детали | допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | допускаются |
| 12. Свилеватость, завиток, глазки, водослой | допускается 0,5% от площади изделия | допускаются |

В древесине изделий, соответствующих категории «А» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в нижеприведённой таблице.

| Наименование пороков | Нормы и ограничения пороков |
| --- | --- |
|  | На лицевой стороне | На нелицевой стороне |
| 1. Сучки частично сросшиеся без трещин и с трещинами шириной не более 1 мм | допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт. на изделие. | допускаются |
| 2. Сучки здоровые сросшиеся без трещин и с трещинами шириной не более 1 мм | допускаются диаметром до 1/3 ширины изделия не более 1 шт. на изделие. | допускаются |
| 3. Темные и несросшиеся сучки | допускаются игольчатые сучки диаметром до 5 мм не более 1 шт. на изделие | допускаются |
| 4. Выпавшие сучки на пласти и пазе | не допускаются | допускаются несквозные |
| 5. Выпавшие сучки на кромке детали (шип) | допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | допускаются несквозные |
| 6. Трещины несквозные шириной до 1 мм, глубиной не более 4 мм | допускаются суммарной длиной не более 1/5 длины изделия, в том числе торцевые трещины с шириной не более 1 мм, глубиной не более 1/3 в долях толщины изделия | допускаются |
| 7. Смоляные кармашки и прорость. | допускаются размерами до 3х50 мм не более 1 шт. на 1 мпг ( один из двух пороков ) | допускаются |
| 8. Червоточины | не допускаются | Допускаются несквозные |
| 9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | допускаются размерами до 5х3 мм и глубиной до 1 мм. Не более 1 шт. на 1 мпг | допускаются |
| 10. Ядровые пятна, побурение, заболонь | допускаются в виде пятен и полос до 50% площади изделия | допускаются |
| 11. Бахрома, гнили, обзол, рак, пасынок | не допускаются | допускаются |
| 12. Синева | не допускается | допускаются |
| 13. Сердцевина | не допускается | допускаются |
| 14. Непрострог | допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 50% от длины изделия | допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил |
| 15. Свилеватость, завиток, глазки, водослой | Допускается до 2% от площади изделия | допускаются |

В древесине изделий, соответствующих категории «В», не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в нижеследующей таблице.

| Наименование пороков | Нормы и ограничения пороков |
| --- | --- |
|  | На лицевой стороне | На нелицевой стороне |
| 1. Сучки здоровые сросшиеся, в том числе с трещинами | допускаются без ограничений | допускаются |
| 2. Сучки частично сросшиеся: темные и здоровые, в том числе с трещинами | допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия не более 2 шт. на 1 мпг изделия | допускаются |
| 3. Сучки несросшиеся | допускаются диаметром до 1/5 ширины изделия не более 1 шт. на 1 мпг изделия | допускаются |
| 4. Выпавшие сучки | не допускаются | допускаются |
| 5. Выпавшие сучки на кромке шипа | допускаются на кромке шипа стеновой панели или доски пола при условии, что при сборке в настил данных панелей или досок, отверстия от этих сучков полностью закрываются другой панелью или доской | допускаются |
| 6. Трещины несквозные | допускаются шириной до 1 мм и суммарной длиной до 1/3 длины изделия | допускаются |
| 7. Смоляные кармашки и прорость. | допускаются размерами до 5х70 мм не более 1 шт. на 1 мпг изделия ( один из двух пороков ) | допускаются |
| 8. Червоточина | не допускается | допускаются несквозные |
| 9. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | допускаются размерами до 10х5 мм и глубиной до 3 мм. Не более 1 шт. на 1 мпг изделия | допускаются |
| 10. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро | допускаются до 75% площади изделия | допускаются |
| 11. Бахрома, гнили | не допускается | допускаются |
| 12. Засинение | допускается не более 5% площади изделия | допускаются |
| 13. Сердцевина | не допускается | допускаются |
| 14. Непрострог | допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 50% от длины изделия | допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил |
| 15. Свилеватость, завиток, глазки, водослой | допускаются | допускаются |

В древесине изделий, соответствующих категории «С» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в нижеприведённой таблице.

| Наименование пороков | Нормы и ограничения пороков |
| --- | --- |
|  | На лицевой стороне | На нелицевой стороне |
| 1. Сучки любые, кроме выпавших | допускаются | допускаются |
| 2. Сучки выпавшие | не допускаются | допускаются |
| 3. Трещины несквозные | допускаются | допускаются |
| 4. Трещины сквозные | не допускаются | не допускаются |
| 5. Смоляные кармашки | допускаются | допускаются |
| 6. Червоточина | допускаются поверхностные глубиной не более 5 мм, диаметром отверстия до 5 мм, количеством не более 2 шт. на изделие | допускаются |
| 7. Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина | допускаются размерами до 20х10 мм и глубиной не более 3 мм в количестве не более 3 шт. на изделие | допускаются |
| 8. Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро | допускаются | допускаются |
| 9. Засмолок, свилеватость, завиток, глазки, крень | допускаются | допускаются |
| 10. Бахрома, гнили | не допускается | допускаются |
| 11. Синева | допускается не более 10% площади изделия | допускаются |
| 12. Непрострог | допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 50% от длины изделия | допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил |
| 13. Сердцевина | допускается | допускается |
| 14. Прорость | допускается размером до 8х70 мм не более 2 шт. на изделие | допускается |

| ПРИМЕЧАНИЯ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации. |  |
| 2) Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности. |

# 2. Номенклатура продукции, предельные отклонения размеров.

2.1 Влажность:

- стеновых обшивок плоских Штиль;

- Имитации бруса.

составляет 10  + / -  2%.

2.2 Размеры изделий должны соответствовать согласованным чертежам.

2.3 Предельные отклонения от номинальных размеров деталей должны быть не более:

По толщине: 0/+0,1 мм

По ширине: 0/+0,5 мм

По длине: 0/+2 мм

2.4 Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.

2.5 Изделия производятся в следующих длинах:

- Стеновые обшивки плоские Штиль. Их длины варьируют от 2,5 до 4,0 м с шагом 0,25 м.

- Стеновая обшивка Имитация бруса. Её длина варьирует от 2,0 до 4,0 м с шагом 0,5 м.

# 3. Упаковка.

3.1 Упаковки изделий формируются следующим образом:

- Стеновые обшивки плоские Штиль с поперечным сечением  138 х 14, 110 х 14 и 90 х 14 мм упаковываются в стрейч-пленку или термоусадочную плёнку по 7 панелей одной категории и одной длины в одну упаковку;

- Стеновая обшивка Имитация бруса поперечным сечением  160 х 20 мм упаковывается в стрейч-пленку или термоусадочную плёнку по 3 панели одной категории и одной длины в одну упаковку;

3.2 Упаковки должны быть сформированы из изделий одной марки, сечения, сорта, длины.

3.3 Каждая упаковка должна иметь этикетку со следующей информацией:

- наименование изделия;

- порода древесины;

- размеры изделия;

- его категория;

- количество изделий в упаковке.

# II. Требования к качеству (технические условия) продукции из лиственницы для

террасных досок гладких сечением 140 х 27 и 120 х 27 мм;

# 1.  В террасной доске, соответствующей категории "Тип I", не допускаются пороки, превышающие приведенные ниже нормы:

| № п/п. | Наименование пороков | Нормы и ограничение пороков |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой стороне | На нелицевой стороне |
| 1 | Сучки: 1.1. Здоровые, сросшиеся без трещин и с трещинами не сквозными и сквозными (без просвета) шириной до 1,5 мм | Допускаются диаметром до 25 мм, не более 1 шт. на изделие. | Допускаются |
|  | 1.2. Здоровые, частично сросшиеся и здоровые несросшиеся с трещинами сомкнутыми (без просвета). шириной до 1,5 мм | Допускаются не более 1 шт. на изделие диаметром не более 25 мм | Допускаются |
|  | 1.3. Темные, сросшиеся и несросшиеся, и частично сросшиеся. | Допускаются диаметром до 10мм не более 1 шт. на изделие. | Допускаются диаметром до 20 мм не более 4 шт. на 1 м погонный изделия. |
|  | 1.4. Выпадающие | Не допускаются |
|  | 1.5.Гнилые, загнившие и табачные | Не допускаются | Допускаются не более 2 шт. на 1м погонный изделия диаметром не более 20 мм. |
|  | 1.6. Отверстия от выпавших сучков. А) на пласти изделия. | Допускается не более 1шт на изделие, диаметром не более 5мм и глубиной не более 3 мм. | Допускается не более 6 шт. на изделие, из них: диаметром не более10 мм - 4шт. на изделие и диаметром не более 20 мм - 2 шт. на изделие. Глубина отверстий не более 5 мм. |
|  | Б) на ребре детали | Допускается 1шт на изделие диаметром не более 5 мм и глубиной не более 3 мм. | Допускается не более 1 шт. на 1 м погонный изделия глубиной до 4 мм, диаметром не более 7 мм. |
|  | В) на кромке | Допускается диаметром не более 10 мм и глубиной до 5 мм не более 1 шт. на изделие. |
| 2. | Трещины: 2.1. Несквозные шириной до 1,5 мм | Допускаются суммарной длиной не более 1/5 длины изделия и глубиной не более 1/3 толщины изделия. | Допускаются суммарной длиной до 1/2 длины изделия и глубиной до 1/2 толщины изделия. |
|  | 2.2. Сквозные | Не допускаются | Не допускаются |
| 3. | Смоляные карманы | Допускаются размером до 3 x 50 мм не более 1 шт. на 1м погонный изделия с глубиной не более З мм. | Допускаются глубиной не более 5мм. |
| 4. | Прорость сквозная и несквозная | Допускается размером не более З х 50мм не более 1 шт. на изделие | Допускается. |
| 5. | Наклон волокон, крень, сердцевина, завиток, глазки, свилеватость. | Допускается. | Допускается. |
| 6. | Ядровые пятна, побурение, заболонь | Допускаются общей площадью до 45% от площади изделия. | Допускаются без ограничения. |
| 7. | Синева | Не допускается | Допускается до 15% от площади изделия. |
| 8, | Червоточина, гниль, обзол | Не допускается |
| 9, | Непрострог | Не допускается |
| 10. | Вырыв, вмятина, скол, выхват, задир | Допускается не более 1 шт. на 1 м погонный изделия размерами до 5 х 7 мм и глубиной не более 5 мм. | Допускается не более 3 шт. на 1 м погонный изделия размерами до 7 х 12 мм и глубиной не более 5 мм. |
| 11. | Покоробленность продольная по пласти. | Допускается в случае возможности её устранения прижатием руки к ровной поверхности. |
| 12. | Покоробленность поперечная и покоробленность продольная по кромке. | Не допускается |
| 13. | Крыловатость | Допускается с отклонением до 15 мм от плоскости пласти. |

# 2.  В террасной доске, соответствующей категории "Тип II", не допускаются пороки, превышающие приведенные ниже нормы:

| № п/п. | Наименование пороков | Нормы и ограничение пороков |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой стороне | На нелицевой стороне |
| 1 | Сучки: 1.1 .Здоровые сросшиеся без трещин и с трещинами, несквозными и сквозными (без просвета), шириной до 1,5 мм. | Допускаются диаметром до 35 мм не более 1 шт. на 1 м погонный изделия. | Допускаются |
|  | 1.2. Здоровые частично сросшиеся и здоровые несросшиеся с трещинами сомкнутыми (без просвета) шириной до 1,5 мм.. | Допускаются не более 1 шт. на 1 м погонный изделия диаметром не более 35 мм. | Допускаются. |
|  | 1.3. Темные, сросшиеся и несросшиеся, и частично сросшиеся. | Допускаются диаметром до 15 мм не более 1 шт. на изделие. | Допускаются не более 4 шт. на 1 м погонный изделия. |
|  | 1.4. Выпадающие | Не допускаются |
|  | 1.5.Гнилые, загнившие и табачные. | Не допускаются. | Допускаются не более З шт. на 1 м погонный изделия диаметром не более 30 мм. |
|  | 1.6. Отверстия от выпавших сучков. А) На пласти изделия. | Допускаются не более 1 шт. на изделие, диаметром не более 5мм и глубиной не более 3 мм.. | Допускаются не более 7 шт. на изделие, из них: диаметром не более 15 мм - до 4 шт. на изделие, и диаметром не более 25 мм - до 3 шт. на изделие. |
|  | Б) на ребре изделия. | Допускаются до 1 шт. на изделие, диаметром не более 7 мм и глубиной до 5 мм. | Допускаются не более 1 шт. на 1 м погонный изделия, глубиной до 6 мм и диаметром до 6мм. |
|  | В) на кромке изделия. | Допускаются диаметром до 10 мм и глубиной до 7 мм - не более 2 шт. на изделие. |
| 2. | Трещины: 2.1. Несквозные | Допускаются суммарной длиной не более 1/3 длины изделия глубиной не более 1/3 толщины изделия. | Допускаются суммарной длиной не более 70% от длины изделия |
|  | 2.2.Сквозные | Не допускаются | Не допускаются |
| 3. | Смоляные карманы | Допускаются размерами до 5 x 70 мм и глубиной до 5 мм - не более 1 шт. на 1 м погонный изделия. | Допускаются глубиной не более 7 мм. |
| 4. | Прорость сквозная и несквозная. | Допускается размерами до 5 х 70 мм - не более 1 шт. на изделие. | Допускается. |
| 5. | Наклон волокон, крень, сердцевина, завиток, глазки, свилеватость. | Допускается без ограничения |
| 6. | Ядровые пятна, побурение, заболонь | Допускается до 75% площади изделия. | Допускается. |
| 7. | Синева | Допускается не более 5% от площади пласти. | Допускается до 25% от площади пласти. |
| 8. | Червоточина, гниль, обзол. | Не допускается |
| 9. | Непрострог | Не допускается | Допускается до 5% от площади изделия. |
| 10. | Вырыв, вмятина, скол, выхват, задир. | Допускаются размерами до 7 х 10 мм и глубиной не более 5 мм - не более 1 шт. на 1 м погонный изделия. | Допускаются размерами до 8 х 15 мм и глубиной не более 5 мм - до 4 шт. на 1 м погонный изделия. |
| 11. | Покоробленность продольная по пласти. | Допускается в случае её устранения прижатием руки к ровной поверхности. | Покоробленность продольная по пласти. |
| 12. | Поперечная покоробленность и покоробленность продольная по кромке. | Не допускаются | Поперечная покоробленность и покоробленность продольная по кромке. |
| 13. | Крыловатость | Допускается с отклонением до 15 мм от плоскости пласти. | Крыловатость |

# 3.  В террасной доске, соответствующей категории "Б/С", не допускаются пороки, превышающие приведенные ниже нормы:

| № п/п | Наименование порока | Нормы ограничения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сучки. | Допускаются сучки любые, в том числе выпавшие, но несквозные. Невыпавшие сучки допускаются без ограничения размеров. Диаметр выпавших, но несквозных сучков, составляет не более 35 мм, а глубина - не более 15мм. |
| 2 | Трещины. | Допускаются с сохранением целостности изделия. |
| 3 | Смоляные кармашки. | Допускаются любые. |
| 4 | Вырыв, выхват, вмятина, скол, задир, запил, выщербина. | Допускаются размерами до 12 х 20 мм и глубиной до 7мм, с суммарной площадью до 5% от площади поверхности изделия. |
| 5 | Грибные ядровые пятна, побурение, ложное ядро, засмолок. | Допускаются. |
| 6 | Обзол. | Не допускается. |
| 7 | Заболонь. | Допускается без ограничения. |
| 8 | Непрострог. | Допускается суммарной площадью до 5% от площади поверхности изделия. |
| 9 | Гнили. | Допускаются твёрдые. |
| 10 | Червоточины. | Не допускаются сквозные. Несквозные допускаются диаметром до 7мм - не более 5 шт. на изделие. |
| 11 | Синева. | Допускается не более 25% от общей площади изделия. |
| 12 | Прорость. | Допускается. |

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лицевой стороной изделия считать поверхность пласти изделия с наименьшим количеством пороков древесины. |  |

# 4. Номенклатура продукции, предельные отклонения размеров.

4.1  Влажность террасной доски составляет 10  + / -  2%.

4.2 Размеры изделий должны соответствовать согласованным чертежам.

4.3 Предельные отклонения от номинальных размеров деталей должны быть не более:

По толщине: 0/+0,1 мм

По ширине: 0/+0,5 мм

По длине: 0/+2 мм

4.4 Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.

4.5 Длины террасных досок варьируют от 2,0 до 4,0 м с шагом 0,5 м.

# 5. Упаковка.

5.1.Террасные доски сечением 140 х 27 мм упаковываются в стрейч-пленку или термоусадочную плёнку по 3 доски одной категории и одной длины в одну упаковку.

5.2 Каждая упаковка должна иметь этикетку со следующей информацией:

- наименование изделия;

- порода древесины;

- размеры изделия;

- его категория;

- количество изделий в упаковке.