Нормы сортировки погонажных изделий  породы сосна по категориям «Экстра», «А», «В» и «С».

- В древесине изделий соответствующих категорий «Экстра» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

| № п/п | Наименование порока | Норма ограничения в деталях |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности |
| 1. | Сучки сросшиеся, здоровые | Диаметром от 0-8мм не более 1 шт на 1 мпг. | Допускаются |
| 2. | Ядровые пятна, заболонные грибные и химические о краски, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина, прорость | Не допускаются | Допускаются |
| 3. | Смолянные кармашки | 2х15мм не более 1шт на 1мпг. Кармашки менее указанных размеров допускаются в общем количестве | Допускаются |
| 4. | Сучки выпавшие, трещины, вырывы, выхваты, бахрома, гнили, засинение. | Не допускаются | Допускаются |
| 5. | Заболонная зона | Допускается | Допускается |
| 6. | Непрострог | Не допускается | Допускается |

- В древесине изделий соответствующих категории «А» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

| № п/п | Наименование порока | Норма ограничения в деталях |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности |
| 1. | Сучки частично сросшиеся с трещинами шириной не более 1мм | Диаметром до 1/5 ширины не более 1шт. на 1мпг | Допускаются |
| 2. | Сучки здоровые сросшиеся с трещинами шириной не более 1мм | Диаметром до 1/5 ширины не более 2 шт на 1 мпг | Допускаются |
| 3. | Темные и не сросшиеся сучки | Допускаются 1 шт. диаметром до 8мм на 2м.п. | Допускаются |
| 4. | Выпавшие сучки на кромке детали (шип) | Допускаются глубиной до 5мм | Допускаются |
| 5. | Трещины не сквозные шириной 1мм глубиной не более 4мм | Суммарная длина не более 1/5 длины | Допускаются |
| 6. | Смолянные кармашки, прорости | До 3х50мм не более 1шт. на 1мпг. Кармашки и прорости менее указанных размеров допускаются в общем количестве | Допускаются |
| 7. | Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина. | Допускается глубиной до 3мм. Не более 1 шт на 1мпг | Допускаются |
| 8. | Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, изменение окраски | Допускается в виде пятен и полос до 30% площади изделия. | Допускаются |
| 9. | Бахрома, гнили, засинение, синева. | Не допускается | Допускаются |
| 10. | Заболонная зона | Допускается | Допускается |
| 11. | Непрострог | Не допускается | Допускается |
| 12. | Засмолок | Допускается до 20% от площади изделия | Допускается |

- В древесине изделий соответствующих категорий «В» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

| № п/п | Наименование порока | Норма ограничения в деталях |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности |
| 1. | Сучки частично сросшиеся, темные, здоровые. | Диаметром до ¼ ширины изделия не более 2шт на 1 мпг. | Допускаются |
| 2. | Сучки не сросшиеся | Диаметром до 1/5 ширины изделия не более 2 шт на 1 мпг, сучки размером до 10 мм не учитываются по количеству | Допускаются |
| 3 | Сучки здоровые | Допускается без ограничений | Допускаются |
| 4. | Сучки выпавшие | Допускаются глубиной и диаметром не более 5мм в количестве 1шт на 1мпг, при отсутствии явно выраженных пороков | Допускаются |
| 5. | Трещины не сквозные | Допускается с суммарной длиной до 1/3 длины изделия, шириной не более 2мм. | Допускаются |
| 6. | Смоляные кармашки, прорости | 5х70 мм не более 1 шт на 1мпг. Кармашки и прорости менее указанных размеров допускаются в общем количестве. | Допускаются |
| 7. | Червоточины. | Не допускаются | Допускаются |
| 8. | Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина. | Не допускается глубиной более 5мм. Количеством 1шт на 1мпг. | Допускаются |
| 9. | Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, засмолок, темные пятна и полосы | Допускается до 50% от площади изделия | Допускаются |
| 10. | Бахрома, гнили. | Не допускаются | Допускаются |
| 11. | Засинение, синева и другие заболонные окраски | Допускаются не более 25% от площади изделия. | Допускаются |
| 12. | Сердцевина | Не допускается | Допускается |
| 13. | Заболонь | Допускается | Допускается |
| 14. | Непрострог | Не допускается | Допускается |

4. В древесине изделий соответствующих категорий «С» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

| № п/п | Наименование порока | Норма ограничения в деталях |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности | На не лицевой поверхности |
| 1. | Сучки любые, кроме выпавших | Допускаются | Допускаются |
| 2. | Сучки выпавшие | Допускаются 2 шт на изделие диаметром до 10мм и глубиной до 5мм. | Допускаются |
| 3 | Трещины несквозные | Допускаются | Допускаются |
| 4. | Трещины сквозные | Не допускаются | Не допускаются |
| 5. | Смоляные кармашки | Допускаются | Допускаются |
| 6. | Червоточина | Допускаются поверхностные глубиной не более 5 мм, диаметром отверстия до 5 мм, количеством не более 2 шт. на изделие | Допускаются |
| 7. | Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина. | допускаются размерами до 20х10 мм и глубиной не более 3 мм в количестве не более 3 шт. на изделие | Допускаются |
| 9. | Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, темные пятна и полосы | Допускаются | Допускаются |
| 10. | Засмолок, свилеватость, завиток, глазки, крень | Допускаются | Допускаются |
| 11. | Бахрома, гнили. | Не допускаются | Допускаются |
| 12. | Засинение, синева и другие заболонные окраски | Допускаются не более 50% от площади изделия. | Допускаются |
| 12. | Сердцевина | Допускается | Допускается |
| 13. | Непрострог | допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 50% от длины изделия | допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа панелей или досок в настил |
| 14. | Прорость | допускается размером до 8х70 мм не более 2 шт. на изделие | Допускается |
| 15. | Заболонь | Допускается | Допускается |

Примечание:

- Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.

- Тупой обзол в досках для покрытия полов и обшивках допускается с не лицевой стороны до паза и гребня. Обзол должен быть очищен от коры.

- Изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности.